次世代MOSFET用Metal/High-kゲートスタックの界面反応評価

超低消費電力･超高速Si-MOSFET開発の鍵を握る、金属電極と高誘電率ゲート絶縁膜スタック構造（Metal/High-kスタック）の界面反応評価と電気特性との関係を明らかにすることで、次世代デバイスの研究開発に貢献。関連HP　                               開発担当者：渡部平司

左図：TiN/HfSiON界面反応を電子線回折で評価し、界面反応による原子層厚のTiO2層の形成を確認。右図：TiN/HfSiON/Siキャパシタの電気膜厚(EOT)とリーク電流(Jg)の関係。界面TiO2層の形成によってリーク電流の低減を確認。